F-PCB

FANIADIS   A.    ANASTASIOS

PRINTED CIRCUIT BOARD

INDUSTRIAL AREA SINDOS,SECTION D’,BLOCK 44,ZIP.57022

THESSALONIKI –GREECE. TEL0030-2310-723454,FAX 0030-2310-723461

e-mail: Info@f-pcb.gr

## TECHNICAL INFORMATION

ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

1. Minimum Conductor Lines Width		0.25 mm                                          ΟΠΩΝ

2. Minimum size spaces		           	0.25 mm

3. Tolerances:

- Board Dimensions			+/- 0.05 mm

- diatemer		+/- 0.1 mm

4. Copper Thickness in holes 			over 20 (m

5. Tin Lead Thickness 		          	over 8 (m

6. Max panel size				         500 x 400 mm

7. Minimum hole size diameter		         0.5 mm after metallization

8. Cooper thickness					18 µm, 35 µm, 70 µm

8. Board Finishes:

- Copper;

- Tin Lead;

- Gold Plating – Electrolytic Gold on Board surface; Electroplated Gold edge connectors;

- Carbon paste.

9. RoHS

- ENIG

10. Solder Resist:

- two components - green;

- UV solder mask - green;

- Photo solder mask – green, red, white, blue, black

11. Legend inks:

- Two- component ink;

- UV ink;

- Colors available – white, yellow, black

Τύπος αρχείων  Gerber RS 274 x    η’  pcb πηγαία αρχεία προγράμματος

Τρυπολογιο σε excellon    ή  sm 3000, 5000  ….

F-PCB

FANIADIS AN.